Фольгопласт Ф

Фольгопласт Ф - отражающая теплоизоляция, рассчитанная для работы в широком диапазоне температур и высоких механических нагрузок. Состоит из стеклосетки и полированной алюминиевой фольги.

Основа - стеклосетка, значительно повышающая механическую прочность материала. Стеклосетка позволяет быстро и надежно прикрепить материал к различным конструкциям при помощи степлера, гвоздей, саморезов и т.д. Она также позволяет без потери механической прочности легко кроить и размещать материал в труднодоступных местах.

Наружный слой - полированная алюминиевая фольга, обладающая идеальной отражательной способностью до 97%, тем самым препятствующая прохождению через Фольгопласт теплового излучения. Кроме того, алюминиевая фольга является одним из лучших пароизоляторов.

Применение: изоляция помещений с повышенной температурой более 120°С (бани, сауны). Материал, размещенный непосредственно на деревянной поверхности на расстоянии не менее 100мм от источника повышенной температуры (печи, камины), надежно защищает древесину от нагрева и возгорания, выдерживает кратковременный контакт с открытым огнем. Модификация материала Фольгопласт Ф5-50 специально разработана для использования в качестве защитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов, расположенных в различных климатических условиях, в том числе в районах Крайнего севера. Так же материал применяется совместно с различными типами утеплителей: стекловата, минеральная вата, пенопласт и т.д. в качесте паро и гидроизоляции. В зависимости от толщины фольги, материал может быть рекомендован для применения, как внутри, так и снаружи строения.

| Размеры материала: Толщина алюминиевой фольги (мкм) - 15 / 25 / 50 Толщина Ячейка стеклосетки (мм) - 2х2 / 5х5 Длина (м) - от 20 до 100 Ширина (м) - 1 |  |
| --- | --- |

Характеристики материала:

|  | Ф 2-15 | Ф 2-25 | Ф 5-15 | Ф 5-25 | Ф 5-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер ячейки стеклосетки, мм | 2 х 2 | 2 х 2 | 5 х 5 | 5 х 5 | 5 х 5 |
| Прочность на разрыв, кгс/м | 350 | 400 | 720 | 770 | 820 |
| Плотность, Г/м2 | 90 | 130 | 180 | 220 | 260 |
| Толщина фольги, мкм | 15 | 25 | 15 | 25 | 50 |
| Коэффициент теплового отражения | не менее, 97% |
| Коэффициент паропроницаемости | 0 мг/м ч Па |
| Температура применения | от - 60°С до +180°С |

Свойства материала:

| Высокая отражательная способность | Устойчивость к изменению температур | Нулевое водопоглощение | Идеальная пароизоляция | Экономия электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |