Фольгопласт ФБ

Размеры материала

Плотность (г/м2) - 140

Толщина фольги (мкм) - 10

Длина (м) - от 20 до 100

Ширина (м) - 1,2

Технические характеристики материала

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура применения | °С | от -60 до +120 |
| Коэффициент теплового отражения, не менее | % | 97 |
| Паропроницаемость | мг/(м ч Па) | 0,001 |
| Плотность | г/м2 | 160 |

Свойства материала

| Высокая отражательная способность | Устойчивость к изменению температур | Нулевое водопоглощение | Идеальная пароизоляция | Экономия электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |