Фольгопласт ПМП 2

| Размеры материала: Толщина полипропиленовой пленки (мкм) - 30 Толщина пенополиэтилена (мм) - 5 / 8 / 10 Длина (м) - от 10 до 50 Ширина (м) - 1 |  |
| --- | --- |

Характеристики материала (при толщине 5мм):

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура применения | °С | -60°С до +105°С |
| Коэффициент теплового отражения, не менее | % | 95 |
| Коэффициент теплопроводности, при 20°С, не более | Вт/м °С | 0,038 - 0,051 |
| Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S | Вт/(м2 °С) | 0,48 |
| Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | 1,95 |
| Термическое сопротивление, на 1мм толщины, м² | °С/Вт | 0,031 |
| Паропроницаемость | мг/(м ч Па) | 0 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | МПа | 0,26-0,6 |
| Звукопоглощение, не менее | дБ | 32 |
| Дымообразующая способность | Д 3 |
| Группа горючести | Г 2 |

Свойства материала:

| Хорошая тепло-, шумо-, виброизоляция | Устойчивость к изменению температур | Нулевое водопоглощение | Идеальная пароизоляция | Устойчивость к воздействию щелочей, кислот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хорошее звукопоглощение | Устраняет неровности основания | Низкая теплопроводность | Высокая отражательная способность | Экономия электроэнергии |