Фольгопласт СПМП

Размеры материала

Толщина полипропиленовой пленки (мкм) - 30

Толщина пенополиэтилена (мм) - 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10

Длина (м) - от 10 до 50

Ширина (м) - 1

Модификации материала

СПМП 2 - пенополиэтилен 2мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

СПМП 3 - пенополиэтилен 3мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

СПМП 4 - пенополиэтилен 4мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

СПМП 5 - пенополиэтилен 5мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

СПМП 8 - пенополиэтилен 8мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

СПМП 10 - пенополиэтилен 10мм, металлизированная полипропиленовая пленка 30мкм, липкий слой защищенный силиконизированной пленкой.

Технические характеристики материала (при толщине 5мм)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура применения | °С | -60°С до +105°С |
| Коэффициент теплового отражения, не менее | % | 95 |
| Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более | Вт/м °С | 0,038 - 0,051 |
| Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S | Вт/(м2 °С) | 0,48 |
| Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | 1,95 |
| Термическое сопротивление, на 1 мм толщины, м2 | °С/Вт | 0,031 |
| Паропроницаемость | мг/(м ч Па) | 0 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | МПа | 0,26-0,6 |
| Звукопоглощение, не менее | дБ | 32 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Группа горючести | Г2 |

Свойства материала

| Хорошая вибро-, шумо-, теплоизоляция | Устойчивость к изменению температур | Нулевое водопоглощение | Идеальная пароизоляция | Устойчивость к воздействию щелочей, кислот |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Хорошее звукопоглощение | Устраняет неровности основания | Низкая теплопроводность | Высокая отражательная способность | Экономия электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |