ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»ПЛЕНЭКС ЛМП»

Свойства:

- высокое сопротивление теплопередаче;

- низкая теплопроводность;

- надежная гидро-и пароизоляция;

- технологичность установки;

- экологически чистый продукт.

### Технические характеристики

| Технические характеристики | ЛМП1 |
| --- | --- |
| Отражающий эффект излучающей энергии, % | до 95 |
| Температура применения, °С | от -50 до +90 |
| Сопротивление теплопередаче (R), м2 °С/Вт | 1,0 - 1,07 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 2 |
| Удельная теплоемкость, кДж/ (кг°С) | 1,95 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа), МПа | 0,26 - 0,77 |
| Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа), МПа | 0,09 - 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности, Bт/м°С | 0,032 - 0,037 |
| Звукопоглощение, дБ(А) не менее | 30 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 0,35 |
| Удельный вес, кг/м3 | 44 10 |
| Коэффициент паропроницаемости (µ), мг/м*ч*Па | 0,001 |

### Требования и нормы

| № п/п | Наименование показателя | "Пленэкс-ЛМП" |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номинальное значение, мм | Допуск, мм |
| 1. | Ширина листа, мм | 1200 1000 | +50 -10 ±50 -10 |
| 2. | Толщина листа, мм | 2-3 4-6 8-10 | ±0,3 ±0,4 ±1,5 |
| 3. | Длина, м | 10-50 | ±250 |