Ленты самоклеящиеся Фольгопласт СП

Размеры материала

Толщина алюминиевой фольги (мкм) - 12 / 25

Толщина пенополиэтилена (мм) - 2

Длина (м) - 15

Ширина (мм) - 50 / 90 / 120

Технические характеристики материала

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура применения | °С | -60°С до +105°С |
| Коэффициент теплового отражения, не менее | % | 97 |
| Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более | Вт/м °С | 0,038 - 0,051 |
| Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S | Вт/(м2 °С) | 0,48 |
| Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | 1,95 |
| Термическое сопротивление, на 1 мм толщины, м2 | °С/Вт | 0,031 |
| Паропроницаемость | мг/(м ч Па) | 0 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | МПа | 0,26-0,6 |
| Звукопоглощение, не менее | дБ | 32 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Группа горючести | Г1 |

Свойства материала

| Хорошая вибро-, шумо-, теплоизоляция | Устойчивость к изменению температур | Нулевое водопоглощение | Идеальная пароизоляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Хорошее звукопоглощение | Низкая теплопроводность | Высокая отражательная способность | Устраняет неровности основания |