Межшовная изоляция «ВИЛАТЕРМ»

Свойства:

- низкая теплопроводность;

- высокое сопротивление проникновению влаги;

- химическая стойкость к строительным материалам ( цемент, бетон, известь и др.);

- гибкость;

- технологичность монтажа;

- долговечность.

### Технические характеристики

ТУ 2291-009-03989419-2006
Сертификат соответсвия № СТ. RU.И119.С00070
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП019. B01266
Гигиеническое заключение на продукцию № 77.01.03.229.П.022896.04.06 от 27.04.06г.

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 25-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 3 |

Требования и нормы

| № п/п | Наименование показателя | "Вилатерм" сплошной | "Вилатерм" с отверстием |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальное значение, мм | Допуск, % | Номинальное значение, мм | Допуск, % |
| 1. | Наружный диаметр, мм | 6-8 10-80 | ±17 ±10 |  | ±10 |
| 2. | Внутренний диаметр, мм | - | - | 8-110 | ±10 |
| 3. | Толщина стенки, мм | - |  | 10 не менее | - |
| 4. | Длина, мм | 3000 | ±1,7 | 3000 | ±1,7 |
| 5. | Относительная остаточная деформация при сжатии на 25 %, не более, % | 10 | - | - | - |