ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОЛЬГИРОВАННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТЕПОФОЛ» | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| Отражающий эффект излучающей энергии, % | до 97 |
| Рабочая температура | от -60°С до +100°С |
| Сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт | 1,2 |
| Водопоглощение, % | 0,6 - 3,5 |
| Удельная теплоемкость, кДж/кг °С | 1,95-2 |
| Массовое отношение влаги в материале, % | 2 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа), МПа | 0,26 - 0,77 |
| Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа) | 0,09 - 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,037 - 0,039 |
| Звукопоглощение, дБ(А) | 32 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 0,035 |
| Удельный вес, кг/ м. куб. | 44 ± 10 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа | 0,0011 |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), Вт/м°С | 0,44 - 0,48 |