Подложка под ламинат

Свойства:

- низкая теплопроводность;

- высокое сопротивление проникновению влаги;

- химическая стойкость к строительным материалам ( цемент, бетон, известь и др.);

- гибкость;

- технологичность монтажа;

- долговечность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ 2244-022-03989419-02
Сертификат соответсвия № СТ. RU.И119.С00060
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП019. B01265
Гигиеническое заключение на продукцию № 77.01.03.224.П.00255.01.3 от 10.01.03г.

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 20-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,038 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 1,5 |

### Требования и нормы

| № п/п | Наименование показателя | ПОДЛОЖКА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номинальное значение, мм | Допуск, мм |
| 1. | Ширина листа, мм | 1550 1050 | ±50 ±50 |
| 2. | Толщина листа, мм | 1-3 4-6 8-10 | ±0,3 ±0,4 ±1,5 |
| 3. | Длина, м | 10-50 50-100 | ±250 ±500 |